GF10PC

回料来源    透明灯罩、仪表薄片、光盘     ，经过 分拣、破碎、清洗     造粒。

应用方向  智能电表壳，端子，摄像头外壳

性能表（典型值）

|  | 测试方法 | GF10 |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 20g/10min |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 50MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 527 | 10% |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 80MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2400MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ISO 180 | 10KJ/m2 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.25g/cm3 |
| 阻燃 | UL94 | 3.0MM V0 |