PCC20XX

回料来源   透明灯罩、仪表薄片、光盘        ，经过分拣、破碎、清洗        造粒。

应用方向    电器外壳

性能表（典型值）

|  | 测试方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 10 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 50% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 80MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2300MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 750J/m |
| 密度 | ASTM D792 | 1.19g/cm3 |
| 阻燃 | UL94 | 1.6MM V0 |