PC/ABS阻燃/抗静电

回料来源   透明灯罩、仪表薄片、光盘        ，经过 分拣、破碎、清洗       造粒。

应用方向    抗静电电器外壳

性能表（典型值）

|  | 测试方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 5 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 10% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 85MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2600MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 300J/M |
| 密度 | ASTM D792 | 1.21g/cm3 |
| 阻燃 | UL94 | 3.0MM V0 |