PC/ABS AC3015

回料来源  仪表薄片、水桶、灯罩         ，经过  分拣、破碎、清洗      造粒。

应用方向     笔电

性能表（典型值）

|  | 测试方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 8% |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 90MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3800MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 120J/M |
| 密度 | ASTM D792 | 1.30g/cm3 |
| 阻燃 | UL94 | 1.5MM V0 |