PC-116A plus

回料来源   板材、车灯        ，经过    清洗    造粒。

应用方向  消费电子

性能表（典型值）

|  | 测试方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 10-14 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 110 % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 90 MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2200 MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 700 J/m |
| 密度 | ASTM D256 | 1.19g/cm3 |