PC-50S

回料来源    唱片       ，经过    清洗    造粒。

应用方向  消费电子、光学照明

性能表（典型值）

|  | 测试方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 60-70 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 55 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 40 % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 85 MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2100 MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 100 J/m |
| 密度 | ASTM D256 | 1.19g/cm3 |