PC-20NP

回料来源  板材、车灯、唱片     ，经过回收和清洗再造粒。

应用方向    汽车行业

性能表（典型值）

|  | 测试方法 |  |
| --- | --- | --- |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 17-21 g/10min |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 60 MPa |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 90 % |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 88 MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2150 MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 | ASTM D256 | 500 J/m |
| 密度 | ASTM D256 | 1.19g/cm3 |